| ОOО «ПРИБОР – СЕРВИС» Россия, 427620 Удмуртская Республика, г.Глазов, ул.Белова, 7, pribor-serv.ru |
| --- |
| ПАСПОРТ № 6.3.2022 ПЭП № 21.22.54 ПРОЕКТ ПС-2400.54.00.00 |
| Частота f1/Т 5,5 МГц Фокус F 22,7 мм Фокусировка - цилиндрическая Чувствительность А 46,3 дБ Длительность τ-40 1,44/1,44 мкс | Форма эхо(сигнала |  |
|  | 50 мВ/дел 200 нс/дел Отражатель: плоскость, Х = 22,7 мм ● ● - Т |  |
| ПОЛЕ (Y↑, Х→,Z ⁄ ): |
| Х-3 ________________мм | Z-3 ______5,00_____мм | Y-3 ______0,60______мм |
| Х-6 ________________мм | Z-6 ______________мм | Y-6 _______________мм |
| Корпус: Ø10×20мм+шар прямой, вылет ПЭП из шара 8 мм. Кабель: RG-174, 50+25мм, вилки М3. ПЭП КС УКК-10, ПР канал, расстояние до поверхности=(22-R) мм. R- наружный радиус трубы (прутка), мм. |
| Проверил ____________________/Сенюткин П. А./ |
| Дата проверки 10.03.2022 |